贵州省危险化学品包装物（塑料桶、罐）产品质量监督抽查

实施细则（2022年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

表1 抽样方法

| 序号 | 产品名称 |  | 抽样数量 | 检验数量 | 备样数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险品包装用塑料桶（罐） | 闭口型 | 30只 | 15只 | 15只 |
|  |  | 开口型 | 18只 | 9只 | 9只 |

2 检验依据

表2危险品包装用塑料桶（罐）检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| *1 | 气密试验 | GB/T 17344-1998 |
| *2 | 液压试验 | GB 18191-2008、GB 19160-2008 |
| 3 | 堆码试验 | GB/T 4857.3 -2008 |
| 4 | 跌落试验 | GB/T 4857.5 -1992 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

- GB 18191-2008        包装容器 危险品包装用塑料桶

- GB 19160-2008        包装容器 危险品包装用塑料罐

- GB/T 4857.3-2008     包装 运输包装件基本试验 第3部分 静载荷堆码试验方法

- GB/T 4857.5-1992     包装 运输包装件 跌落试验方法

- GB/T 17344-1998      包装 包装容器 气密试验方法

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则代替《省市场监管局关于发布2021年版贵州省产品质量监督抽查实施细则（第一批）的公告》（黔市监公告〔2021〕37号）中的《贵州省危险化学品包装物（塑料桶、罐）产品质量监督抽查实施细则（2021年版））》。