贵州省海绵钛产品质量监督抽查实施细则

（2022年版）

1.抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

在同一批次或同一生产日期（同一牌号）的产品中， 随机抽取产品桶数的20%（不少于 3 桶，批量少于 3 桶的全部抽取），从每桶中从上、中、下部均匀取出不少于 20 kg产品，混均后缩分成 4 kg样品。

将缩分得到的 4 kg样品分为四份，每份样品不少于900g，将其中一份作为检验样品，其余三份作为备用样品。

2.检验依据

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | Ti | GB/T 2524-2019 |
|  |  | Fe | GB/T 4698.2-2011 |
|  |  | Si | GB/T 4698.3-2017 |
|  |  | Cl | GB/T 4698.25-2017 |
|  |  | C | GB/T 4698.14-2011 |
|  |  | N | GB/T 4698.7-2011 |
|  |  | O | GB/T 4698.7-2011 |
|  |  | Mn | GB/T 4698.4-2017 GB/T 4698.21-2019 |
|  |  | Mg | GB/T 4698.17-2019 |
|  |  | H | GB/T 4698.15-2011 |
|  |  | Ni | GB/T 4698.24-2017 GB/T 4698.21-2019 |
|  |  | Cr | GB/T 4698.11-1996 GB/T 4698.21-2019 |
|  | 化学成分 | 其他杂质总和 | GB/T 4698.5-2017 GB/T 4698.8-2017 GB/T 4698.9-2017 GB/T 4698.12-2017 GB/T 4698.13-2017 GB/T 4698.18-2017 GB/T 4698.19-2017 GB/T 4698.21-2019 |
| 2 | 物理性能 | 布氏硬度 | GB/T 231.1-2018 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3.判定规则

3.1依据标准

GB/T 2524-2010 海绵钛

GB/T 2524-2019海绵钛

注：2020年5月1日前生产的产品执行GB/T 2524-2010及相应检验方法， 2020年5月1日后生产的产品执行GB/T 2524-2019及相应检验方法。

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4.附则

本细则代替《贵州省市场监管局关于发布2021版贵州省产品质量监督抽查实施细则（第三批）的公告》（黔市监公告〔2021〕53号）中的《贵州省海绵钛产品质量监督抽查实施细则（2021年版）》。