贵州省外墙保温板产品质量监督抽查实施细则

（2023年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

表1 抽取样品数量

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 18m2 | 9m2 | 9m2 |
| 2 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 18m2 | 9m2 | 9m2 |
| 3 | 建筑用岩棉、矿渣棉绝热制品 | 燃烧性能(A1级）6m2 | 3m2 | 3m2 |
| 4 | 绝热用岩棉、矿渣棉及其制品 |  |  |  |
|  |  | 燃烧性能(A2级）30m2 | 15m2 | 15m2 |
| 5 | 建筑外墙外保温用岩棉制品 |  |  |  |
| 6 | 水泥基泡沫保温板 | 6m2 | 3m2 | 3m2 |

2 检验依据

表2 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 表观密度偏差 | GB/T 6343-2009 |
| 2 | 压缩强度 | GB/T 8813-2020 |
| 3 | 导热系数 | GB/T 10294-2008 或 GB/T 10295-2008 |
| 4 | 燃烧性能 | GB 8624-2012 |

表3 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 压缩强度 | GB/T 8813-2008 |
| 2 | 吸水率 | GB/T 8810-2005 |
| 3 | 尺寸稳定性 | GB/T 8811-2008 |
| 4 | 导热系数 (平均温度 25℃) | GB/T 10294-2008 或 GB/T 10295-2008 |
| 5 | 燃烧性能 | GB 8624-2012 |

表4 建筑用岩棉、矿渣棉绝热制品

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 质量吸湿率 | GB/T 5480-2017 |
| 2 | 憎水率 | GB/T 10299-2011 |
| 3 | 长期吸水量 | GB/T 30807-2014 |
| 4 | 压缩强度 | GB/T 13480-2014 |
| 5 | 短期吸水量 | GB/T 30805-2014 |
| 6 | 导热系数 | GB/T 10294-2008 或 GB/T 10295-2008 |
| 7 | 燃烧性能 | GB 8624-2012 |

表5 绝热用岩棉、矿渣棉及其制品

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 质量吸湿率 | GB/T 5480-2017 |
| 2 | 憎水率 | GB/T 10299-2011 |
| 3 | 导热系数 | GB/T 10294-2008 或 GB/T 10295-2008 |
| 4 | 燃烧性能 | GB 8624-2012 |

表6 建筑外墙外保温用岩棉制品

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 质量吸湿率 | GB/T 5480-2017 |
| 2 | 憎水率 | GB/T 10299-2011 |
| 3 | 压缩强度 | GB/T 13480-2014 |
| 4 | 短期吸水量 | GB/T 30805-2014 |
| 5 | 导热系数 | GB/T 10294-2008 或 GB/T 10295-2008 |
| 6 | 燃烧性能 | GB 8624-2012 |

表7 水泥基泡沫保温板

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 表观密度 | GB/T 5486-2008 |
| 2 | 抗压强度 | GB/T 5486-2008 |
| 3 | 导热系数 | GB/T 10294-2008 或 GB/T 10295-2008 |
| 4 | 软化系数 | GB/T 20473-2006 |
| 5 | 体积吸水率 | GB/T 5486-2008 |
| 6 | 干燥收缩值（浸水24h） | GB/T 11969-2020 |
| 7 | 燃烧性能等级 | GB 8624-2012 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 10801.1-2021 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料

GB/T 10801.2-2018 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)

GB/T 19686-2015 建筑用岩棉、矿渣棉绝热制品

GB/T 11835-2016 绝热用岩棉、矿渣棉及其制品

GB/T 25975-2018 建筑外墙外保温用岩棉制品

JC/T 2200-2013 水泥基泡沫保温板

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则代替《贵州省市场监管局关于发布2022年版贵州省产品质量监督抽查实施细则（第二批）的公告》中的《贵州省绝热用聚苯乙烯泡沫塑料产品质量监督抽查实施细则（2022年版）》。