贵州省儿童鞋产品质量监督抽查实施细则

（2023年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品3双，其中2双作为检验样品，1双作为备用样品，婴儿鞋每批次产品抽取样品4双，其中3双作为检验样品，1双作为备用样品。

2 检验依据

表1 儿童皮鞋检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标识 | QB/T 2673-2013 |
| 2 | 耐磨性能 | GB/T 3903.2-2008 |
| 3 | 剥离强度 | GB/T 3903.3-2011 |
| 4 | 耐折性能 | GB/T 3903.1-2008 |
| 5 | 外底硬度 | GB/T 3903.4-2008 |
| 6 | 鞋帮拉出强度 | QB/T 2880-2016 |
| 7 | 物理机械安全性能（除钢勾心） | GB 30585-2014 |
| 8 | 勾心长度 | GB/T 28011-2021 |
| 9 | 勾心纵向刚度 | GB/T 3903.34-2019 |
| 10 | 勾心硬度 | GB/T 230.1-2018 |
| 11 | 勾心弯曲性能 | GB/T 28011-2021 |
| 12 | 皮革和毛皮中的六价铬 | GB/T 22807-2019 |
| 13 | 可分解有害芳香胺染料 | GB/T 17592-2011  GB/T 19942-2019 |
| 14 | 甲醛 | GB/T 2912.1-2009  GB/T 19941.1-2019 |
| 15 | 重金属总量 | QB/T 4340-2012 |
| 16 | 富马酸二甲酯 | GB/T 26713-2011 |
| 17 | 橡胶部件中的N-亚硝基胺（婴幼儿鞋） | GB/T 24153-2009 |
| 18 | 邻苯二甲酸酯 | ISO 16181-1:2021 |

表2儿童皮凉鞋检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标识 | QB/T 2673-2013 |
| 2 | 耐磨性能 | GB/T 3903.2-2017  GB/T 3903.2-2008 |
| 3 | 帮底剥离强度 | GB/T 3903.3-2011 |
| 4 | 耐折性能 | GB/T 3903.1-2017  GB/T 3903.1-2008 |
| 5 | 外底硬度 | GB/T 3903.4-2017  GB/T 3903.4-2008 |
| 6 | 帮带拉出强度（或帮带拔出力） | QB/T 4546-2021  QB/T 4546-2013  GB/T 38011-2019  HG/T 2877-1997 |
| 7 | 物理机械安全性能（除钢勾心） | GB 30585-2014 |
| 8 | 勾心长度/勾心长度下限值 | GB/T 28011-2021 |
| 9 | 勾心纵向刚度 | GB/T 3903.34-2019 |
| 10 | 勾心硬度 | GB/T 3903.4-2017 |
| 11 | 勾心弯曲性能 | GB/T 28011-2021 |
| 12 | 皮革和毛皮中的六价铬 | GB/T 22807-2019 |
| 13 | 可分解有害芳香胺染料 | GB/T 17592-2011  GB/T 19942-2019 |
| 14 | 甲醛 | GB/T 2912.1-2009  GB/T 19941.1-2019 |
| 15 | 重金属总量 | QB/T 4340-2012 |
| 16 | 富马酸二甲酯 | GB/T 26713-2011 |
| 17 | 橡胶部件中的N-亚硝基胺（婴幼儿鞋） | GB/T 24153-2009 |
| 18 | 邻苯二甲酸酯 | ISO 16181-1:2021 |

表3儿童旅游鞋检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标识 | QB/T 2673-2013 |
| 2 | 帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度 | GB/T 3903.3-2011 |
| 3 | 外底耐磨性能 | GB/T 3903.2-2017  GB/T 3903.2-2008 |
| 4 | 成鞋耐折性能 | GB/T 3903.1-2017  GB/T 3903.1-2008 |
| 5 | 外底硬度 | GB/T 3903.4-2017  GB/T 3903.4-2008 |
| 6 | 物理机械安全性能（除钢勾心） | GB 30585-2014 |
| 7 | 皮革和毛皮中的六价铬 | GB/T 22807-2019 |
| 8 | 可分解有害芳香胺染料 | GB/T 17592-2011  GB/T 19942-2019 |
| 9 | 甲醛 | GB/T 2912.1-2009  GB/T 19941.1-2019 |
| 10 | 重金属总量 | QB/T 4340-2012 |
| 11 | 富马酸二甲酯 | GB/T 26713-2011 |
| 12 | 橡胶部件中的N-亚硝基胺（婴幼儿鞋） | GB/T 24153-2009 |
| 13 | 邻苯二甲酸酯 | ISO 16181-1:2021 |

表4 明示执行标准为GB 25036-2010布面童胶鞋检验项目

| 序号 | 检验项目 | | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | | HG/T 2403-2018 |
| 2 | 外底 | 磨耗量 | GB/T 1689-1998 |
| 3 | 硬度 | GB/T 531-1999 |
| 4 | 围条与鞋帮 | 粘附强度 | GB/T 532-1997 |
| 5 | 物理安全性能 | | GB 25036-2010 |
| 6 | 游离甲醛 | | GB/T 2912.1-1998 |
| 7 | 可萃取的重金属 | | GB/T 17593.1-2006  GB/T 17593.2-2007  GB/T 17593.4-2006 |
| 8 | 可分解有害芳香胺染料 | | GB/T 17592-2006 |
| 9 | 含氯酚 | | GB/T 18414.1-2006  GB/T 18414.2-2006 |
| 10 | N-亚硝基胺 | | GB/T 24153-2009 |

表5明示执行标准为GB/T 25036-2021布面童胶鞋检验项目

| 序号 | 检验项目 | | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | | HG/T 2403-2018 |
| 2 | 外底 | 耐磨性能 | GB/T 9867-2008 |
| 3 | 硬度 | GB/T 531.1-2008  HG/T 2489-2007 |
| 4 | 围条与鞋帮 | 粘合强度 | HG/T 4805-2015 |
| 5 | 物理机械安全性能（除钢勾心） | | GB/T 25036-2021 |
| 6 | 勾心长度 | | GB/T 28011-2021 |
| 7 | 勾心纵向刚度 | | GB/T 3903.34-2019 |
| 8 | 勾心硬度 | | GB/T 230.1-2018 |
| 9 | 勾心弯曲性能 | | GB/T 28011-2021 |
| 10 | 游离甲醛 | | GB/T 2912.1-1998 |
| 11 | 可萃取的重金属 | | GB/T 17593.1-2006  GB/T 17593.2-2007  GB/T 17593.4-2006 |
| 12 | 可分解有害芳香胺染料 | | GB/T 17592-2006 |
| 13 | 含氯酚 | | GB/T 18414.1-2006  GB/T 18414.2-2006 |
| 14 | N-亚硝基胺 | | GB/T 24153-2009 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 30585-2014 儿童鞋安全技术规范

GB 25038-2010 胶鞋健康安全技术规范

QB/T 2673-2013 鞋类产品标识

HG/T 2403-2018 胶鞋检验规则、标志、包装、运输、贮存

QB/T 2880-2016 儿童皮鞋

QB/T 4331-2021 儿童旅游鞋

QB/T 4331-2012 儿童旅游鞋

QB/T 4546-2021 儿童皮凉鞋

QB/T 4546-2013 儿童皮凉鞋

GB 25036-2010 布面童胶鞋

GB/T 25036-2021 布面童胶鞋

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则代替本细则代替《贵州省市场监管局关于发布2022年版贵州省产品质量监督抽查实施细则（第二批）的公告》中的《贵州省童鞋产品质量监督抽查实施细则（2022版）》。