贵州省工业硫磺产品质量监督抽查实施细则

（2023年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

样品缩分至不少于2000g，分装在 2 个清洁带塞玻璃瓶中，每瓶不少于 1000g；1瓶作为检验样品，另1瓶作为备用样品。

用于测定硫化氢和多硫化氢质量分数的采样。按照GB/T 6680中的规定，用专用采样装置从槽车（船）或贮罐的采样口（或排料口）采样。采样瓶应清洁、干燥，用止水夹夹住聚四氟乙烯管，称量采样装置（包括2个止水夹）的质量，精确到1.0 g。用采样瓶从液体硫磺贮存容器的采样口采集约300 g硫磺样品，立即用橡胶塞密封锥形瓶的瓶口。冷却至室温后，称量试料连同采样装置的质量，精确到1.0 g。两次称量的质量差即为试料的质量。抽样4瓶，2瓶作为检验样品，另2瓶作为备用样品。

2 检验依据

表1 工业硫磺（固体产品）

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫的质量分数（S）（以干基计） |  | GB/T 2449.1-2021 |
| 2 | 水分的质量分数 |  | GB/T 2449.1-2021 |
| 3 | 灰分的质量分数（以干基计） |  | GB/T 2449.1-2021 |
| 4 | 酸度的质量分数（以H2SO4计）（以干基计） |  | GB/T 2449.1-2021 |
| 5 | 有机物的质量分数（以C计）（以干基计） |  | GB/T 2449.1-2021 |
| 6 | 砷（As）的质量分数（以干基计） |  | GB/T 2449.1-2021 |
| 7 | 铁（Fe）的质量分数（以干基计） |  | GB/T 2449.1-2021 |
| 8 | 筛余物a的质量分数 | 粒径＞150μm | GB/T 2449.1-2021 |
|  |  | 粒径为75μm~150μm |  |
| a 筛余物指标仅用于粉状硫磺。 A级、B级：硫（S）、水分、灰分、酸度（以H2SO4计）、有机物（以C计）、砷（As）、铁（Fe）、筛余物。 C级：硫（S）、水分、灰分、酸度（以H2SO4计）、有机物（以C计）、砷（As）、筛余物。 |  |  |  |

表2 工业硫磺（液体产品）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硫（S） | GB/T 2449.1-2021 |
| 2 | 水分 | GB/T 2449.1-2021 |
| 3 | 灰分 | GB/T 2449.1-2021 |
| 4 | 酸度（以H2SO4计） | GB/T 2449.1-2021 |
| 5 | 有机物（以C计） | GB/T 2449.1-2021 |
| 6 | 砷（As） | GB/T 2449.1-2021 |
| 7 | 铁（Fe） | GB/T 2449.1-2021 |
| 8 | 硫化氢和多硫化氢（以H2S计） | GB/T 2449.2-2015 |
| 备注：以上项目除水分、硫化氢和多硫化氢外，均以干基计。 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 2449.1-2021 工业硫磺 第1部分：固体产品

GB/T 2449.2-2015 工业硫磺 第2部分：液体产品

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则代替《贵州省市场监管局关于发布2022年版贵州省产品质量监督抽查实施细则（第一批）的公告》（黔市监公告〔2022〕46号）中的《贵州省工业硫磺产品质量监督抽查实施细则 （2022年版）》。