贵州省建筑用石材产品质量监督抽查实施细则

（2023年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

表1  抽样数量

| 序号 | 产品类型 | 抽样数量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 加工质量 | 物理性能和放射性 |
| 1 | 天然大理石建筑板材 | 1.石材品种和规格尺寸由企业现场确定。 2.当批量≤25块时，抽取1组5块样品；； 3.当批量≥26块，且≤50块时，抽取1组8块样品； 4.当批量≥51块，且≤90块时，抽取1组13块样品； 5.当批量≥91块，且≤150块时，抽取1组20块样品； 6.当批量≥151块，且≤280块时，抽取1组32块样品； 7.当批量≥281块，且≤500块时，抽取1组50块样品； 8.当批量≥501块，且≤1200块时，抽取1组80块样品； 9.当批量≥1201块，且≤3200块时，抽取1组125块样品； 10.当批量≥3201块时，抽取1组200块样品。 | 1.宽度为100mm，厚度(H)为实际板材厚度，长度为10H+50mm，30块（每组10块，共3组）； 2.规格为50mm×50mm×50mm,30块（每组10块，共3组； 3.规格为50mm×50mm×15～55mm,12块（每组4块，共3组） |
| 2 | 天然花岗石建筑板材 |  | 1.宽度为100mm，厚度(H)为实际板材厚度，长度为10H+50mm，30块（每组10块，共3组）； 2.规格为50mm×50mm×50mm,45块（每组15块，共3组）；如无法提供该规格，可制取50mm×50mm×实际厚度样品15块（每组5块，共3组）和50mm×50mm×50mm（试样实际厚度叠加粘结达到50mm）,30块（每组10块，共3组）； 3.规格为50mm×50mm×15～55mm,12块（每组4块，共3组） |
| 3 | 天然砂岩建筑板材 |  |  |
| 4 | 天然石灰石建筑板材 |  |  |
| 5 | 天然板石 |  | 1.规格为100mm×100mm×实际厚度,18块（每组6块，共3组）； 2.饰面板规格300mm×40mm×25mm, 15块（每组5块，共3组）；瓦板规格100mm×100mm×4.8mm～6.4mm,18块（每组6块，共3组）； 3.规格为100mm×50mm×实际厚度,12块（每组4块，共3组） 4.饰面板规格50mm×50mm×15mm～55mm, 12块（每组4块，共3组）；瓦板规格100mm×50mm×实际厚度,18块（每组6块，共3组）； |

2 检验依据

表2 天然板石

| 序号 | 检验项目 |  | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加工质量 | 长度偏差 | GB/T 18600-2009 |
|  |  | 宽度偏差 |  |
|  |  | 厚度偏差 |  |
|  |  | 平整度公差 |  |
|  |  | 角度公差 |  |
| 2 | 理化性能 | 弯曲强度 |  |
|  |  | 吸水率 |  |
|  |  | 破坏载荷 |  |
|  |  | 耐气候性软化深度 |  |
|  |  | 干湿稳定性 |  |
|  |  | 耐磨性 |  |

表3 天然花岗石建筑板材

| 序号 | 检验项目 |  | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加工质量 | 长度偏差 | GB/T 18601-2009 |
|  |  | 宽度偏差 |  |
|  |  | 厚度偏差 |  |
|  |  | 平整度公差 |  |
|  |  | 角度公差 |  |
|  |  | 光泽度 | GB/T 13891-2008 |
| 2 | 理化性能 | 体积密度 | GB/T 9966.3-2001 |
|  |  | 吸水率 |  |
|  |  | 弯曲强度 | GB/T 9966.2-2001 |
|  |  | 压缩强度 | GB/T 9966.1-2001 |
|  |  | 耐磨性 | GB/T 18601-2009 |
| 3 | 放射性 |  | GB 6566-2010 |

表4 天然大理石建筑板材

| 序号 | 检验项目 |  | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加工质量 | 长度偏差 | GB/T 19766-2016 |
|  |  | 宽度偏差 |  |
|  |  | 厚度偏差 |  |
|  |  | 平整度公差 |  |
|  |  | 角度公差 |  |
|  |  | 光泽度 | GB/T 13891-2008 |
| 2 | 理化性能 | 体积密度 | GB/T 9966.3-2001 |
|  |  | 吸水率 |  |
|  |  | 弯曲强度 | GB/T 9966.2-2001 |
|  |  | 压缩强度 | GB/T 9966.1-2001 |
|  |  | 耐磨性 | GB/T 9966.4-2001 |

表5 天然砂岩建筑板材

| 序号 | 检验项目 |  | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加工质量 | 长度偏差 | GB/T 23452-2009 |
|  |  | 宽度偏差 |  |
|  |  | 厚度偏差 |  |
|  |  | 平整度公差 |  |
|  |  | 角度公差 |  |
| 2 | 理化性能 | 体积密度 | GB/T9966.3-2001 |
|  |  | 吸水率 |  |
|  |  | 弯曲强度 | GB/T9966.2-2001 |
|  |  | 压缩强度 | GB/T9966.1-2001 |
|  |  | 耐磨性 | GB/T 23452-2009 |

表6 天然石灰石建筑板材

| 序号 | 检验项目 |  | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加工质量 | 长度偏差 | GB/T 23453-2009 |
|  |  | 宽度偏差 |  |
|  |  | 厚度偏差 |  |
|  |  | 平整度公差 |  |
|  |  | 角度公差 |  |
| 2 | 理化性能 | 吸水率 | GB/T9966.3-2001 |
|  |  | 弯曲强度 | GB/T9966.2-2001 |
|  |  | 压缩强度 | GB/T9966.1-2001 |
|  |  | 耐磨性 | GB/T 23453-2009 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 18600-2009 天然板石

GB/T 18601-2009 天然花岗石建筑板材

GB/T 19766-2016 天然大理石建筑板材

GB/T 23452-2009 天然砂岩建筑板材

GB/T 23453-2009 天然石灰石建筑板材

GB 6566-2010 建筑材料放射性核素限量

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则代替《贵州省市场监管局关于发布2022年版贵州省产品质量监督抽查实施细则（第一批）的公告》（黔市监公告〔2022〕46号）中的《贵州省建筑用石材产品质量监督抽查实施细则（2022年版）》。