贵州省食品接触用金属器皿及工具产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

样品抽取数量见表1。

表1  抽样产品名称及抽样数量

| 序号 | 产品名称 | 抽样数量（个） | 检样数量（个） | 备样数量（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 餐刀、餐叉、餐勺、筷子 | 14 | 8 | 6 |
| 2 | 勺、铲、漏勺 | 8 | 6 | 2 |
| 3 | 菜刀 | 7 | 5 | 2 |
| 4 | 锅、杯、盘、盆、桶 | 7 | 5 | 2 |
| 5 | 家用钢制锅具（不含内表面搪瓷制品） | 5 | 3 | 2 |

2 检验依据

表2  食品接触用金属器皿及工具（餐刀、餐叉、餐勺、筷子）产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 感官要求 | GB 4806.9—2016 GB 4806.9—2023 |
|  | 砷 | GB 31604.38—2016第二部分或 GB 31604.49—2016第二部分 GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 镉 | GB 31604.24—2016或 GB 31604.49—2016第二部分 GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 镍 | GB 31604.33—2016或 GB 31604.49—2016第二部分 GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 铬 | GB 31604.25—2016 或 GB 31604.49—2016第二部分 GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 铅 | GB 31604.34—2016 第二部分或 GB 31604.49—2016第二部分 GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 锑 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 铝 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 钴 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 铜 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 锰 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 钼 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 锡 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 锌 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 耐腐蚀性 | GB/T 15067.2—2016 |
| 注：本表的第7-14项适用于执行标准为GB 4806.9—2023的产品。 |  |  |

表3  食品接触用金属器皿及工具（勺、铲、漏勺）产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 感官要求 | GB 4806.9—2016 GB 4806.9—2023 |
|  | 砷 | GB 31604.38—2016第二部分或 GB 31604.49—2016第二部分 GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 镉 | GB 31604.24—2016或 GB 31604.49—2016第二部分 GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 镍 | GB 31604.33—2016或 GB 31604.49—2016第二部分 GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 铬 | GB 31604.25—2016 或 GB 31604.49—2016第二部分 GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 铅 | GB 31604.34—2016 第二部分或 GB 31604.49—2016第二部分 GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 锑 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 铝 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 钴 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 铜 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 锰 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 钼 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 锡 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 锌 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 抗跌落 | QB/T 2174—2006 |
|  | 颈部疲劳强度 | QB/T 2174—2006 |
| 注：本表的第7-14项适用于执行标准为GB 4806.9—2023的产品。 |  |  |

表4  食品接触用金属器皿及工具（菜刀）产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 感官要求 | GB 4806.9—2016 GB 4806.9—2023 |
|  | 砷 | GB 31604.38—2016第二部分或 GB 31604.49—2016第二部分 GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 镉 | GB 31604.24—2016或 GB 31604.49—2016第二部分 GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 镍 | GB 31604.33—2016或 GB 31604.49—2016第二部分 GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 铬 | GB 31604.25—2016 或 GB 31604.49—2016第二部分 GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 铅 | GB 31604.34—2016 第二部分或 GB 31604.49—2016第二部分 GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 锑 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 铝 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 钴 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 铜 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 锰 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 钼 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 锡 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 锌 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 耐腐蚀性 | GB/T 40356—2021 |
|  | 硬度 | GB/T 40356—2021 QB/T 1924—1993 |
|  | 锋利度与耐用度 | GB/T 40356—2021 |
|  | 空心刀柄渗水性 | GB/T 40356—2021 |
| 注：本表的第7-14项适用于执行标准为GB 4806.9—2023的产品。 |  |  |

表5  食品接触用金属器皿及工具（锅、杯、盘、盆、桶）产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 感官要求 | GB 4806.9—2016 GB 4806.9—2023 |
|  | 砷 | GB 31604.38—2016第二部分或 GB 31604.49—2016第二部分 GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 镉 | GB 31604.24—2016或 GB 31604.49—2016第二部分 GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 镍 | GB 31604.33—2016或 GB 31604.49—2016第二部分 GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 铬 | GB 31604.25—2016 或 GB 31604.49—2016第二部分 GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 铅 | GB 31604.34—2016 第二部分或 GB 31604.49—2016第二部分 GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 锑 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 铝 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 钴 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 铜 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 锰 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 钼 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 锡 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 锌 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 手可接触部位 | GB/T 29601—2013 |
|  | 手柄疲劳强度（仅适用于锅类产品） | GB/T 29601—2013 |
| 注：本表的第7-14项适用于执行标准为GB 4806.9—2023的产品。 |  |  |

表6  食品接触用金属器皿及工具（家用钢制锅具（不含内表面搪瓷制品））产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 感官要求 | GB 4806.9—2016 GB 4806.9—2023 |
|  | 砷 | GB 31604.38—2016第二部分或 GB 31604.49—2016第二部分 GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 镉 | GB 31604.24—2016或 GB 31604.49—2016第二部分 GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 镍 | GB 31604.33—2016或 GB 31604.49—2016第二部分 GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 铬 | GB 31604.25—2016 或 GB 31604.49—2016第二部分 GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 铅 | GB 31604.34—2016 第二部分或 GB 31604.49—2016第二部分 GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 锑 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 铝 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 钴 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 铜 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 锰 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 钼 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 锡 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 锌 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 底部平整性 | GB/T 32432—2015 |
|  | 手柄(含锅钮)表面温度 | GB/T 32432—2015 |
|  | 手接触部位 | GB/T 32432—2015 |
|  | 手柄牢固性 | GB/T 32432—2015 |
|  | 手柄阻燃性 | GB/T 32432—2015 |
| 注：本表的第7-14项适用于执行标准为GB 4806.9—2023的产品。 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 4806.9—2016 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品

GB 4806.9—2023  食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品

GB/T 40356—2021 厨用刀具

GB/T 15067.2—2016 不锈钢餐具

GB/T 29601—2013 不锈钢器皿

GB/T 32432—2015  家用钢制锅具

QB/T 2174—2006 不锈钢厨具

QB/T 1924—1993 菜刀

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则代替《贵州省市场监管局关于发布2024年版车用柴油等110种产品贵州省产品质量监督抽查实施细则的公告》中的《贵州省食品接触用金属器皿及工具产品质量监督抽查实施细则（2024版）》。