贵州省水泥产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

通用硅酸盐水泥：每批次抽取的样品数量不得少于20kg，将样品均分为两份，每份至少10kg，其中一份为检验样品，另一份为备用样品。

磷渣硅酸盐水泥、铝酸盐水泥、硫铝酸盐水泥、中热硅酸盐水泥、低热硅酸盐水泥、石灰石硅酸盐水泥、砌筑水泥：每批次抽取的样品数量不得少于16kg，将样品均分为两份，每份至少8kg，其中一份为检验样品，另一份为备用样品。

2 检验依据

表1 通用硅酸盐水泥

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 三氧化硫 | GB/T 176-2017 |
| 2 | 氧化镁 |  |
| 3 | 烧失量a |  |
| 4 | 不溶物b |  |
| 5 | 氯离子 |  |
| 6 | 凝结时间c | GB/T 1346-2011 GB/T 1346-2024 GB/T 750-1992 GB/T 750-2024 |
| 7 | 安定性d |  |
| 8 | 强度 | GB 175-2023 GB/T 17671-2021 GB/T 2419-2005 |
| 9 | 放射性 | GB 6566-2010 |
|  | 细度 | GB 175—2023 GB/T 8074—2008 GB/T 1345—2005 |
| 10 | 水溶性铬(Ⅵ) | GB 31893-2015（含第1号修改单） |
| 备注：a：适用于硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥； b：适用于硅酸盐水泥。 c：适用于2025年7月1日前抽样且执行标准GB/T 1346-2011，2025年7月1日后抽样且执行标准GB/T 1346-2024。 d：适用于2025年5月1日前抽样且执行标准GB/T 750-1992，2025年5月1日后抽样且执行标准GB/T 750-2024。 |  |  |

表2 磷渣硅酸盐水泥

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 三氧化硫 | GB/T 176-2017 |
| 2 | 氯离子含量 | JC/T 420-2006 |
| 3 | 细度 | GB/T 1345-2005 |
| 4 | 凝结时间a | GB/T 1346-2011 GB/T 1346-2024 |
| 5 | 安定性 |  |
| 6 | 强度 | GB/T 17671-2021 GB/T 2419-2005 |
| 7 | 放射性 | GB 6566-2010 |
| 8 | 水溶性铬(Ⅵ) | GB 31893-2015 |
| 备注：a：适用于2024年7月1日前抽样且执行标准GB/T 1346-2011，2024年7月1日后抽样且执行标准GB/T 1346-2024。 |  |  |

表3 铝酸盐水泥

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Al2O3含量 | GB/T 205-2024 |
| 2 | SiO2含量 |  |
| 3 | Fe2O3含量 |  |
| 4 | 碱含量[w(Na2O)+0.658w(K2O)] |  |
| 5 | S(全硫)含量 |  |
| 6 | Cl-含量 | GB/T 176-2017 |
| 7 | 比表面积 | GB/T 8074-2008 |
| 8 | 凝结时间 | GB/T 201-2015 GB/T 2419-2005 GB/T 17671-1999 |
| 9 | 强度 |  |

表4 硫铝酸盐水泥

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 比表面积 | JC/T 453-2004 |
| 2 | 28d自应力增进率 | GB/T 20472-2006 GB/T 2419-2005 GB/T 17671-1999 JC/T 453-2004 JC/T 313-2009 GB/T 205-2024 |
| 3 | 自由膨胀率 |  |
| 4 | 28d自由膨胀率 |  |
| 5 | 水泥中碱含量(Na2O+0.658K2O) |  |
| 6 | 碱度pH值 |  |
| 7 | 强度 |  |

表5 中热硅酸盐水泥、低热硅酸盐水泥

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氧化镁 | GB/T 176-2017 |
| 2 | 三氧化硫 |  |
| 3 | 烧失量 |  |
| 4 | 不溶物 |  |
| 5 | 比表面积 | GB/T 8074-2008 |
| 6 | 凝结时间a | GB/T 1346-2011 GB/T 1346-2024 |
| 7 | 沸煮安定性 |  |
| 8 | 强度 | GB/T 17671-2021 GB/T 2419-2005 |
| 9 | 水化热 | GB/T 12959-2024 |
| 备注：a：适用于2024年7月1日前抽样且执行标准GB/T 1346-2011，2024年7月1日后抽样且执行标准GB/T 1346-2024。 |  |  |

表6 石灰石硅酸盐水泥

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氧化镁 | GB/T 176-2017 |
| 2 | 三氧化硫 |  |
| 3 | 比表面积 | GB/T 8074-2008 |
| 4 | 凝结时间a | GB/T 1346-2011 GB/T 1346-2024 |
| 5 | 安定性 |  |
| 6 | 强度 | GB/T 17671-2021 GB/T 2419-2005 |
| 7 | 放射性 | GB 6566-2010 |
| 8 | 水溶性铬(Ⅵ) | GB 31893-2015 |
| 备注：a：适用于2024年7月1日前抽样且执行标准GB/T 1346-2011，2024年7月1日后抽样且执行标准GB/T 1346-2024。 |  |  |

表7 砌筑水泥

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 三氧化硫 | GB/T 176-2017 |
| 2 | 氯离子 |  |
| 3 | 水溶性铬(Ⅵ) | GB 31893-2015 |
| 4 | 细度 | GB/T 1345-2005 |
| 5 | 凝结时间a | GB/T 1346-2011 GB/T 1346-2024 |
| 6 | 沸煮法安定性 |  |
| 7 | 保水率 | GB/T 3183-2017 |
| 8 | 强度 | GB/T 3183-2017 GB/T 17671-2021 GB/T 2419-2005 |
| 9 | 放射性 | GB 6566-2010 |
| 备注：a：适用于2024年7月1日前抽样且执行标准GB/T 1346-2011，2024年7月1日后抽样且执行标准GB/T 1346-2024。 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 175-2023 通用硅酸盐水泥

JC/T 740-2006 磷渣硅酸盐水泥

GB/T 201-2015 铝酸盐水泥

GB/T 20472-2006硫铝酸盐水泥

GB/T 200-2017中热硅酸盐水泥、低热硅酸盐水泥

JC/T 600-2010 石灰石硅酸盐水泥

GB/T 3183-2017 砌筑水泥

GB 6566-2010 建筑材料放射性核素限量

GB 31893-2015 水泥中水溶性铬(Ⅵ)的限量及测定方法（及第1号修改单）

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则代替《贵州省市场监管局关于发布2024年版防爆灯具等142种产品贵州省产品质量监督抽查实施细则的公告》中的《贵州省水泥产品质量监督抽查实施细则（2024年版）》 。