贵州省土工织物产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

随机抽取一卷，距头端至少3m或去除头两层处抽取样品，数量不低于10m2，其中不低于5m2作为检验样品，不低于5m2作为备用样品。

2 检验依据

表1 短纤针刺非织造土工布

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 纵横向断裂强度 | GB/T 15788-2017 |
| 2 | 标称断裂强度对应伸长率 | GB/T 15788-2017 |
| 3 | 顶破强力 | GB/T 14800-2010 |
| 4 | 单位面积质量偏差率 | GB/T 13762-2009 |
| 5 | 纵横向撕破强力 | GB/T 13763-2010 |

表2 长丝纺粘针刺非织造土工布

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 纵横向抗拉强度 | GB/T 15788-2017 |
| 2 | 纵横向最大负荷下伸长率 | GB/T 15788-2017 |
| 3 | CBR 顶破强力 | GB/T 14800-2010 |
| 4 | 单位面积质量偏差率 | GB/T 13762-2009 |
| 5 | 纵横向撕破强力 | GB/T 13763-2010 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 17638-2017 短纤针刺非织造土工布

GB/T 17639-2023 土工合成材料 长丝纺粘针刺非织造土工布

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则代替《贵州省市场监管局关于发布2024年版防爆灯具等142种产品贵州省产品质量监督抽查实施细则的公告》中的《贵州省土工织物产品质量监督抽查实施细则（2024年版）》。