贵州省建筑防水卷材产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量见表1。

表1 抽取样品数量

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量（m） | 检验样品数量（m） | 备用样品数量（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 5.0 | 2.5 | 2.5 |
| 2 | 塑性体改性沥青防水卷材 | 5.0 | 2.5 | 2.5 |
| 3 | 预铺防水卷材 | 8.0 | 4.0 | 4.0 |
| 4 | 湿铺防水卷材 | 8.0 | 4.0 | 4.0 |
| 5 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 6.0 | 3.0 | 3.0 |
| 6 | 聚氯乙烯（PVC）防水卷材 | 4.0 | 2.0 | 2.0 |
| 7 | 氯化聚乙烯防水卷材 | 4.0 | 2.0 | 2.0 |
| 8 | 热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 | 4.0 | 2.0 | 2.0 |
| 9 | 高分子防水材料-片材 | 6.0 | 3.0 | 3.0 |

2 检验依据

表2 弹性体改性沥青防水卷材

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可溶物含量 | GB 18242—2008 |
| 2 | 耐热性 | GB 18242—2008 |
| 3 | 低温柔性 | GB 18242—2008 |
| 4 | 不透水性 | GB 18242—2008 |
| 5 | 拉力 | GB 18242—2008 |
| 6 | 延伸率 | GB 18242—2008 |
|  | 浸水后质量增加 | GB 18242—2008 |
| 7 | 热老化（拉力保持率） | GB 18242—2008 |
| 8 | 热老化（延伸率保持率） | GB 18242—2008 |
| 9 | 热老化（低温柔性） | GB 18242—2008 |
| 10 | 热老化（尺寸变化率） | GB 18242—2008 |
| 11 | 热老化（质量损失） | GB 18242—2008 |
| 12 | 渗油性 | GB 18242—2008 |
| 13 | 接缝剥离强度 | GB 18242—2008 |

表3 塑性体改性沥青防水卷材

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 耐热性 | GB 18243-2008 |
| 2 | 低温柔性 | GB 18243-2008 |
| 3 | 不透水性 | GB 18243-2008 |
| 4 | 拉力 | GB 18243-2008 |
| 5 | 延伸率 | GB 18243-2008 |
| 6 | 热老化（拉力保持率） | GB 18243-2008 |
| 7 | 热老化（延伸率保持率） | GB 18243-2008 |
| 8 | 热老化（低温柔性） | GB 18243-2008 |
| 9 | 热老化（尺寸变化率） | GB 18243-2008 |
| 10 | 热老化（质量损失） | GB 18243-2008 |
| 11 | 接缝剥离强度 | GB 18243-2008 |

表4 预铺防水卷材

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可溶物含量 | GB/T 328.26-2007 |
| 2 | 拉伸性能（拉力） | GB/T 23457-2017 |
| 3 | 拉伸性能（拉伸强度） | GB/T 23457-2017 |
| 4 | 拉伸性能（膜断裂伸长率） | GB/T 23457-2017 |
| 5 | 拉伸性能（最大拉力时伸长率） | GB/T 23457-2017 |
| 6 | 拉伸性能（拉伸时现象） | GB/T 23457-2017 |
| 7 | 钉杆撕裂强度 | GB/T 328.18-2007 |
| 8 | 抗冲击性能 | GB/T 23457-2017 |
| 9 | 抗静态荷载 | GB/T 23457-2017 |
| 10 | 耐热性 | GB/T 23457-2017 |
| 11 | 低温弯折性 | GB/T 23457-2017 |
| 12 | 低温柔性 | GB/T 23457-2017 |
| 13 | 渗油性 | GB/T 23457-2017 |
| 14 | 不透水性 | GB/T 23457-2017 |
| 15 | 与后浇混凝土剥离强度（无处理） | GB/T 23457-2017 |
| 16 | 与后浇混凝土剥离强度（浸水处理） | GB/T 23457-2017 |
| 17 | 与后浇混凝土剥离强度（泥沙污染表面） | GB/T 23457-2017 |
| 18 | 与后浇混凝土剥离强度（热处理） | GB/T 23457-2017 |
| 19 | 热老化（拉力保持率） | GB/T 23457-2017 |
| 20 | 热老化（伸长率保持率） | GB/T 23457-2017 |
| 21 | 热老化（低温弯折性） | GB/T 23457-2017 |
| 22 | 热老化（低温柔性） | GB/T 23457-2017 |
| 23 | 尺寸变化率 | GB/T 23457-2017 |

表5湿铺防水卷材

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可溶物含量 | GB/T 328.26-2007 |
| 2 | 拉伸性能（拉力） | GB/T 35467-2017 |
| 3 | 拉伸性能（最大拉力时伸长率） | GB/T 35467-2017 |
| 4 | 拉伸性能（拉伸时现象） | GB/T 35467-2017 |
| 5 | 撕裂力 | GB/T 35467-2017 |
| 6 | 耐热性 | GB/T 35467-2017 |
| 7 | 低温柔性 | GB/T 35467-2017 |
| 8 | 不透水性 | GB/T 35467-2017 |
| 9 | 卷材与卷材剥离强度（搭接边）（无处理） | GB/T 35467-2017 |
| 10 | 卷材与卷材剥离强度（搭接边）（浸水处理） | GB/T 35467-2017 |
| 11 | 卷材与卷材剥离强度（搭接边）（热处理） | GB/T 35467-2017 |
| 12 | 渗油性 | GB/T 35467-2017 |
| 13 | 持粘性 | GB/T 35467-2017 |
| 14 | 与水泥砂浆剥离强度（无处理） | GB/T 35467-2017 |
| 15 | 与水泥砂浆剥离强度（热处理） | GB/T 35467-2017 |
| 16 | 热老化（拉力保持率） | GB/T 35467-2017 |
| 17 | 热老化（伸长率保持率） | GB/T 35467-2017 |
| 18 | 热老化（低温柔性） | GB/T 35467-2017 |
| 19 | 尺寸变化率 | GB/T 35467-2017 |
| 20 | 热稳定性 | GB/T 35467-2017 |

表6 自粘聚合物改性沥青防水卷材

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸性能（拉力） | GB 23441-2009 |
| 2 | 拉伸性能（最大拉力时延伸率） | GB 23441-2009 |
| 3 | 拉伸性能（沥青断裂延伸率） | GB 23441-2009 |
| 4 | 拉伸性能（拉伸时现象） | GB 23441-2009 |
| 5 | 钉杆撕裂强度 | GB/T 328.18-2007 |
| 6 | 耐热性 | GB 23441-2009 |
| 7 | 低温柔性 | GB 23441-2009 |
| 8 | 不透水性 | GB 23441-2009 |
| 9 | 剥离强度 | GB 23441-2009 |
| 10 | 渗油性 | GB 23441-2009 |
| 11 | 持粘性 | GB 23441-2009 |
| 12 | 热老化（拉力保持率） | GB 23441-2009 |
| 13 | 热老化（最大拉力时延伸率） | GB 23441-2009 |
| 14 | 热老化（低温柔性） | GB 23441-2009 |
| 15 | 热老化（剥离强度卷材与铝板） | GB 23441-2009 |
| 16 | 热稳定性 | GB 23441-2009 |
| 17 | 可溶物含量 | GB/T 328.26-2007 |
| 18 | 热老化（尺寸稳定性） | GB 23441-2009 |
| 19 | 自粘沥青再剥离强度 | GB 23441-2009 |

表7 聚氯乙烯（PVC）防水卷材

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中间胎基上面树脂层厚度 | GB 12952-2011 |
| 2 | 拉伸性能（最大拉力） | GB 12952-2011 |
| 3 | 拉伸性能（拉伸强度） | GB 12952-2011 |
| 4 | 拉伸性能（最大拉力时伸长率） | GB 12952-2011 |
| 5 | 拉伸性能（断裂伸长率） | GB 12952-2011 |
| 6 | 热处理尺寸变化率 | GB 12952-2011 |
| 7 | 低温弯折性 | GB/T 328.15-2007 |
| 8 | 不透水性 | GB 12952-2011 |
| 9 | 抗冲击性能 | GB 12952-2011 |
| 10 | 抗静态荷载 | GB 12952-2011 |
| 11 | 直角撕裂强度 | GB 12952-2011 |
| 12 | 梯形撕裂强度 | GB 12952-2011 |
| 13 | 吸水率 | GB 12952-2011 |
| 14 | 接缝剥离强度 | GB 12952-2011 |

表8 氯化聚乙烯防水卷材

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度 | GB 12953-2003 |
| 2 | 断裂伸长率 | GB 12953-2003 |
| 3 | 热处理尺寸变化率 | GB 12953-2003 |
| 4 | 低温弯折性 | GB 12953-2003 |
| 5 | 抗穿孔性 | GB 12953-2003 |
| 6 | 不透水性 | GB 12953-2003 |
| 7 | 剪切状态下的粘合性 | GB 12953-2003 |
| 8 | 热老化处理（外观） | GB 12953-2003 |
| 9 | 热老化处理（拉伸强度变化率） | GB 12953-2003 |
| 10 | 热老化处理（断裂伸长率变化率） | GB 12953-2003 |
| 11 | 热老化处理（低温弯折性） | GB 12953-2003 |
| 12 | 拉力 | GB 12953-2003 |
| 13 | 热老化处理（拉力） | GB 12953-2003 |
| 14 | 热老化处理（断裂伸长率） | GB 12953-2003 |

表9 热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中间胎基上面树脂层厚度 | GB 27789-2011 |
| 2 | 拉伸性能（最大拉力） | GB 27789-2011 |
| 3 | 拉伸性能（拉伸强度） | GB 27789-2011 |
| 4 | 拉伸性能（最大拉力时伸长率） | GB 27789-2011 |
| 5 | 拉伸性能（断裂伸长率） | GB 27789-2011 |
| 6 | 热处理尺寸变化率 | GB 27789-2011 |
| 7 | 低温弯折性 | GB/T 328.15-2007 |
| 8 | 不透水性 | GB 27789-2011 |
| 9 | 抗冲击性能 | GB 27789-2011 |
| 10 | 抗静态荷载 | GB 27789-2011 |
| 11 | 直角撕裂强度 | GB 27789-2011 |
| 12 | 梯形撕裂强度 | GB 27789-2011 |
| 13 | 吸水率 | GB 27789-2011 |
| 14 | 接缝剥离强度 | GB 27789-2011 |

表10 高分子防水材料-片材

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度 | GB/T 18173.1-2012 |
| 2 | 拉断伸长率 | GB/T 18173.1-2012 |
| 3 | 撕裂强度 | GB/T 18173.1-2012 |
| 4 | 不透水性 | GB/T 18173.1-2012 |
| 5 | 低温弯折 | GB/T 18173.1-2012 |
| 6 | 加热伸缩量 | GB/T 18173.1-2012 |
| 7 | 热空气老化（拉伸强度保持率） | GB/T 3512-2014 |
| 8 | 热空气老化（拉断伸长率保持率） | GB/T 3512-2014 |
| 9 | 耐碱性 | GB/T 18173.1-2012 GB/T 1690-2010 |
| 10 | 复合强度(FS2型表层与芯层) | GB/T 18173.1-2012 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 18242-2008 弹性体改性沥青防水卷材

GB 18243-2008 塑性体改性沥青防水卷材

GB/T 23457-2017 预铺防水卷材

GB/T 35467-2017 湿铺防水卷材

GB 23441-2009 自粘聚合物改性沥青防水卷材

GB 12952-2011 聚氯乙烯（PVC）防水卷材

GB 12953-2003 氯化聚乙烯防水卷材

GB 27789-2011热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材

GB/T 18173.1-2012 高分子防水材料 第1部分：片材

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则代替《贵州省市场监管局关于发布2024年版防爆灯具等142种产品贵州省产品质量监督抽查实施细则的公告》中的《贵州省建筑防水卷材产品质量监督抽查实施细则（2024年版）》。