贵州省固定电容器产品质量监督抽查实施细则

（2022年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品20只，其中15只作为检验样品，5只作为备用样品。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘电阻 | GB/T2693-2001 |
| 2 | 耐电压 | GB/T2693-2001 |
| 3 | 电容量 | GB/T2693-2001 |
| 4 | 损耗角正切 | GB/T2693-2001 |
| 5 | 等效串联电阻(ESR) | GB/T2693-2001 |
| 6 | 漏电流 | GB/T2693-2001 |
| 7 | 阻抗 | GB/T2693-2001 |
| 8 | 引出端强度 | GB/T2693-2001 |
| 9 | 耐焊接热 | GB/T2693-2001 |
| 10 | 可焊性 | GB/T2693-2001 |
| 11 | 温度快速变化 | GB/T2693-2001 |
| 12 | 振动 | GB/T2693-2001 |
| 13 | 碰撞 | GB/T2693-2001 |
| 14 | 冲击 | GB/T2693-2001 |
| 15 | 外壳密封 | GB/T2693-2001 |
| 16 | 浪涌 | GB/T2693-2001 |
| 17 | 充电和放电试验 | GB/T2693-2001 |
| 18 | 在高温和低温下的特性 | GB/T2693-2001 |
| 19 | 标志的耐溶剂 | GB/T2693-2001 |
| 20 | 安装(仅对表面安装电容器) | GB/T2693-2001 |
| 21 | 附着力(仅对表面安装电容器) | GB/T2693-2001 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 2693-2001   电子设备用固定电容器 第1部分-总规范

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则代替《贵州省市场监管局关于发布2022年版贵州省产品质量监督抽查实施细则（第一批）的公告》（黔市监公告〔2022〕46号）中的《贵州省固定电容器产品质量监督抽查实施细则（2022年版）》。