贵州省沙发产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2件，其中1件作为检验样品，1件作为备用样品。当抽样现场无法抽取该批次同一型号规格的产品时，可抽取该批次同一套产品中2件，其中1件作检验样品，另1件为备用样品。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品用料、加工 | 木制件 | QB/T 1952.1—2023 |
| 2 |  | 金属件 | QB/T 1952.1—2023 |
| 3 |  | 铺垫料 | QB/T 1952.1—2023 |
| 4 |  | 泡沫塑料—表观密度/座面 | GB/T 6343—2009 |
| 5 |  | 泡沫塑料—回弹性能（慢回弹泡沫塑料除外） | QB/T 1952.1—2023 |
| 6 |  | 泡沫塑料—压缩永久变形 | QB/T 1952.1—2023 |
| 7 |  | 泡沫塑料—再生黏合泡沫塑料 | QB/T 1952.1—2023 |
| 8 |  | 防锈处理 | QB/T 1952.1—2023 |
| 9 |  | 摩擦声 | QB/T 1952.1—2023 |
| 10 | 表面涂层理化性能—木制件漆膜涂层 | 附着力（交叉切割法） | QB/T 1952.1—2023 |
| 11 |  | 耐磨性 | QB/T 1952.1—2023 |
| 12 |  | 耐冷热温差 | QB/T 1952.1—2023 |
| 13 |  | 抗冲击 | QB/T 1952.1—2023 |
| 14 | 表面涂层理化性能—金属件表面涂层 | 附着力 | QB/T 1952.1—2023 |
| 15 |  | 耐腐蚀 | QB/T 1952.1—2023 |
| 16 | 表面涂层理化性能—金属件电镀层 | 耐腐蚀 | QB/T 1952.1—2023 |
| 17 | 覆面材料理化性能—纺织面料 | 色牢度 | QB/T 1952.1—2023 |
| 18 |  | 起毛起球 | QB/T 1952.1-2023 |
| 19 |  | 耐磨性 | QB/T 1952.1-2023 |
| 20 | 覆面材料理化性能—皮革/再生皮（革） | 摩擦色牢度 | QB/T 1952.1-2023 |
| 21 |  | 耐磨性 | QB/T 1952.1-2023 |
| 22 |  | 涂层黏着牢度 | QB/T 1952.1-2023 |
| 23 | 覆面材料理化性能—人工革 | 摩擦色牢度 | QB/T 1952.1-2023 |
| 24 | 力学性能 | 沙发座背及扶手耐久性 | QB/T 1952.1—2023 |
| 25 | 安全性能（有害物质限量） | 甲醛释放量 | QB/T 1952.1—2023 附录C、附录D |
| 26 |  | 苯 | QB/T 1952.1—2023 附录C、附录D |
| 27 |  | 甲苯 | QB/T 1952.1—2023 附录C、附录D |
| 28 |  | 二甲苯（邻、间、对二甲苯之和） | QB/T 1952.1—2023 附录C、附录D |
| 29 |  | 总挥发性有机化合物（TVOC） | QB/T 1952.1—2023 附录C、附录D |
| 30 | 安全性能 | 结构安全性 | QB/T 1952.1—2023 |
|  |  | 阻燃性 | GB 17927.1—2011 GB 17927.2—2011 |
| 注：木制件的检验项目为QB/T 1952.1—2023中表3序号2、3、4。 |  |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 17927.1—2011 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定  第1部分：阴燃的香烟

GB 17927.2—2011软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定  第2部分：模拟火柴火焰

QB/T 1952.1—2023 软体家具 沙发

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则代替《贵州省市场监管局关于发布2024年版车用柴油等110种产品贵州省产品质量监督抽查实施细则的公告》中的《贵州省沙发产品质量监督抽查实施细则（2024年版）》。