贵州省建筑用石材产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样基数满足抽样数量即可。

建筑用石材抽取样品数量见表1。

表1  抽取样品数量

| 序号 | 产品类型 |  | 样品加工尺寸 | 抽样 数量 | 检验样品数量（块） | 备用样品数量（块） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然大理石建筑板材 |  | 宽度为100mm，厚度(H)为实际板材厚度，长度为10H+50mm | 20 | 10 | 10 |
|  |  |  | 长度为50mm，宽度为50mm，厚度为：50mm | 30 | 15 | 15 |
|  |  |  | 长度为50mm，宽度为50mm，厚度为：15mm～50mm | 8 | 4 | 4 |
| 2 | 天然花岗石建筑板材 |  | 宽度为100mm，厚度(H)为实际板材厚度，长度为10H+50mm | 20 | 10 | 10 |
|  |  |  | 长度为50mm，宽度为50mm，厚度为：50mm | 30 | 15 | 15 |
|  |  |  | 长度为50mm，宽度为50mm，厚度为：15mm～55mm | 8 | 4 | 4 |
| 3 | 天然砂岩建筑板材 |  | 宽度为100mm，厚度(H)为实际板材厚度，长度为10H+50mm | 20 | 10 | 10 |
|  |  |  | 长度为50mm，宽度为50mm，厚度为：50mm | 30 | 15 | 15 |
|  |  |  | 长度为50mm，宽度为50mm，厚度为：15mm～55mm | 8 | 4 | 4 |
| 4 | 天然石灰石建筑板材 |  | 宽度为100mm，厚度(H)为实际板材厚度，长度为10H+50mm | 20 | 10 | 10 |
|  |  |  | 长度为50mm，宽度为50mm，厚度为：50mm | 30 | 15 | 15 |
|  |  |  | 长度为50mm，宽度为50mm，厚度为：15mm～55mm | 8 | 4 | 4 |
| 5 | 天然板石 | 瓦板 | 长度为100mm，宽度为100mm，厚度为：实际厚度 | 12 | 6 | 6 |
|  |  |  | 长度为100mm，宽度为100mm，厚度为：4.8mm～6.4mm | 12 | 6 | 6 |
|  |  |  | 长度为100mm，宽度为50mm，厚度为：实际厚度 | 22 | 11 | 11 |
|  |  | 饰面板 | 长度为100mm，宽度为100mm，厚度为：实际厚度 | 12 | 6 | 6 |
|  |  |  | 长度为300mm，宽度为40mm，厚度为：25mm | 10 | 5 | 5 |
|  |  |  | 长度为100mm，宽度为50mm，厚度为：实际厚度 | 10 | 5 | 5 |
|  |  |  | 长度为50mm，宽度为50mm，厚度为：15mm～55mm | 8 | 4 | 4 |

2 检验依据

表2 天然板石

| 序号 | 检验项目 |  | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 理化性能 | 弯曲强度 | GB/T 18600-2009 |
|  |  | 吸水率 |  |
|  |  | 破坏载荷 |  |
|  |  | 耐气候性软化深度 |  |
|  |  | 干湿稳定性 |  |
|  |  | 耐磨性* | GB/T 19766-2005 |
| *:瓦板不做此项。 |  |  |  |

表3 天然花岗石建筑板材

| 序号 | 检验项目 |  | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 理化性能 | 体积密度 | GB/T 9966.3-2020 |
|  |  | 吸水率 |  |
|  |  | 弯曲强度 | GB/T 9966.2-2020 |
|  |  | 压缩强度 | GB/T 9966.1-2020 |
|  |  | 耐磨性 | GB/T 19766-2005 |
| 2 | 放射性 |  | GB 6566-2010 |

表4 天然大理石建筑板材

| 序号 | 检验项目 |  | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 理化性能 | 体积密度 | GB/T 9966.3-2020 |
|  |  | 吸水率 |  |
|  |  | 弯曲强度 | GB/T 9966.2-2020 |
|  |  | 压缩强度 | GB/T 9966.1-2020 |
|  |  | 耐磨性 | GB/T 9966.4-2020 |

表5 天然砂岩建筑板材

| 序号 | 检验项目 |  | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 理化性能 | 体积密度 | GB/T 9966.3-2020 |
|  |  | 吸水率 |  |
|  |  | 弯曲强度 | GB/T 9966.2-2020 |
|  |  | 压缩强度 | GB/T 9966.1-2020 |
|  |  | 耐磨性 | GB/T 19766-2005 |

表6 天然石灰石建筑板材

| 序号 | 检验项目 |  | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 理化性能 | 吸水率 | GB/T 9966.3-2020 |
|  |  | 弯曲强度 | GB/T 9966.2-2020 |
|  |  | 压缩强度 | GB/T 9966.1-2020 |
|  |  | 耐磨性 | GB/T 19766-2005 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 18600-2009 天然板石

GB/T 18601-2009 天然花岗石建筑板材

GB/T 18601-2024 天然花岗石建筑板材

GB/T 19766-2016 天然大理石建筑板材

GB/T 23452-2009 天然砂岩建筑板材

GB/T 23453-2009 天然石灰石建筑板材

GB 6566-2010 建筑材料放射性核素限量

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则代替《贵州省市场监管局关于发布2024年版防爆灯具等142种产品贵州省产品质量监督抽查实施细则的公告》中的《贵州省建筑用石材产品质量监督抽查实施细则（2024年版）》。