贵州省毛巾产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

- 1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

- 随机数一般可使用随机数表等方法产生。

- 表1   抽样数量

| - 序号 | - 产品种类 | - 抽样数量 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 浴巾 | - 4条（其中备样2条） |
| - 2 | - 面巾 | - 6条（其中备样2条） |
| - 3 | - 方巾（30cm×30cm以上） | - 10条（其中备样4条） |
| - 4 | - 方巾（30cm×30cm以下） | - 14条（其中备样6条） |
| - 注：如样品过小，可适当增加抽样数量，但不得超过检验、复检的合理需要。 |  |  |

- 2 检验依据

表2    检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB/T 2912.1—2009 |
| 2 | pH值 | GB/T 7573—2009 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17952—2011 GB/T 17952—2024 GB/T23344—2009 |
| 4 | 耐水色牢度 | GB/T 5713—2013 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB/T3922—2013 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB/T3922—2013 |
| 7 | 耐干摩檫色牢度 | GB/T3920—2013 |
| 8 | 耐湿摩擦色牢度 | GB/T3920—2013 |
| 9 | 耐皂洗色牢度 | GB/T3921—2008 |
| 10 | 纤维含量 | FZ/T 01057.1—2007 FZ/T 01057.2—2007 FZ/T 01057.3—2007 FZ/T 01057.4—2007 GB/T 2910.1—2009 GB/T 2910.2—2009 GB/T 2910.3—2009 GB/T 2910.4—2022 GB/T 2910.5—2009 GB/T 2910.6—2009 GB/T 2910.7—2009 GB/T 2910.8—2009 GB/T 2910.11—2009 GB/T 2910.12—2023 GB/T 2910.20—2009 GB/T 2910.22—2009 GB/T 2910.101—2009 GB/T 38015—2019 FZ/T 01101—2008 FZ/T 01026—2017 FZ/T 30003—2009 |
| 11 | 吸水性 | GB/T 22799—2019 A法 |
| 12 | 吸水率 | GB/T 21655.1—2023 |
| 13 | 脱毛率 | GB/T 22798—2019 A法 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

- 3 判定规则

3.1依据标准

GB 18401—2010国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 29862—2013纺织品纤维含量的标识

GB/T 22864—2020毛巾

GB/T 22800—2009星级旅游饭店用纺织品

FZ/T62015—2009 抗菌毛巾

FZ/T62016—2009无捻毛巾

FZ/T62017—2009毛巾浴衣

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则代替《贵州省市场监管局关于发布2024年版车用柴油等110种产品贵州省产品质量监督抽查实施细则的公告》中的《贵州省毛巾产品质量监督抽查实施细则（2024版）》。